**产品类别**

PS导电母料、PS导电/抗静电复合片材

**·产品描述**  
本母料采用超导电炭黑、树脂等优质材料精制而成。所生产的产品表面光洁，不掉粉，无麻点，不迁移且不会产生喷霜现象，具有永久而稳定的导电性能，适用于制备导电/抗静电PS注塑产品、PS片材等挤出产品。  
  
**·性能指标**  
a、颗粒颜色：黑色  
b、表面电阻率：103-5Ω  
c、    水   份  ：≤0.15%  
d、熔 融 指 数：5-7g/10min(220℃，10Kg)  
(注：以上数据为实验典型值，真实可靠。本数据仅供参考，不作为正式质保承诺)  
  
**·产品应用**  
1、导电产品  
直接添加生产即可。按“PS导电母料：HIPS=1: 1.5”比例混合后生产可使基材表面电阻率降低至105Ω以下（具体添加量视导电要求而定）。  
2、抗静电产品  
直接添加生产即可。按“PS导电母料：HIPS=1: 2.5~3”比例混合后生产可使用基材表面电阻率降低至1010Ω以下（具体添加量视导电要求而定）。  
备注：母料易受潮，请干燥后再使用，可有效提高制品外观与性能。  
3、PS电子载带。  
  
**·产品储存**

本产品易吸潮，储存时用胶袋密封，至于阴凉干燥处，特别要注意防潮。