**产品描述**

由聚烯烃树脂和特殊处理的碳酸钙共混塑化而成，具有良好的分散性和加工性，在生产透气性薄膜时，易于压纹，对尿布、卫生巾生产时的张力具有很强的耐力性，所制备的透气薄膜具有优异的拉伸强度、耐刺穿性、透湿性和柔软性。

**·产品特性**  
a、熔融指数：1~6           g/10min  
b、水份含量：≤1000     ppm  
c、灰份含量：25~55      %  
d、拉伸强度：≥20         MPa  
e、伸长率：≥300          %  
f、收缩率：≤4               %

g、透湿性：＞2500        g/(m2•24hrs)

**·产品优点**

分散和过滤性能优异，适用于流延膜和吹膜。

**·注意事项**

使用前应加以干燥。

**·包装储存**

每袋净重25Kg（纸塑复合包装袋），阴凉干燥处储存，保质期12个月。